Wire Bond 技术员考核试卷

考核岗位：Wire Bond 产线技术员

总分：100分（含笔试70分 + 现场实操30分）

姓名： 工号： 班别： 日期： 得分：

笔试部分（满分70分）

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1. 在改机/开机生产前，技术员第一项必须确认的内容是？（  ）

A. 上个班次的产量

B. 生产工单、机种与设备程序是否一致

C. 设备的参数设定值

D. 机台的运行速度（UPH）

2. 产品切换时发现线材需从 20AG 换为 18AU/AG，以下做法正确的是？（  ）

A. 直接沿用 20AG 的焊接参数，因为都是金合金线

B. 确认领取的线材规格，换线即可，无需做首件

C. 换线、调用对应程序，穿线后必须做首件确认（包括外观及拉力/剪切测试）

D. 请示操作员是否可以生产

3. 在 KS 机台上，第一焊点（Ball Bond）出现成型不良或偏大/偏小，应优先检查什么参数或部件？（  ）

A. 第二焊点的 Bond Force

B. EFO（电子打火）参数及线尾（Tail）长度

C. 设备的真空值

D. BGA 基板的厚度

4. Wire Bond 过程中出现的 NSOP（Non-Stick on Pad）通常指什么不良？（  ）

A. 第一焊点（金球）未粘附在芯片 Pad 上

B. 第二焊点（鱼尾）未粘附在基板或框架上

C. 金线在弧顶位置断裂

D. 芯片表面划伤

5. 如果设备连续发生第一焊点偏位（Off-Center），以下错误的处理方式是？（  ）

A. 手动大幅度修改视觉补偿参数以凑合生产

B. 检查 PR（视觉识别）模板及对应的教导点是否正确

C. 检查 BGA 治具中基板的定位与装夹情况

D. 检查 Capillary（劈刀）是否磨损、偏斜或沾污

6. 设备换产品后，为防止错批/错料生产，最关键的“防呆”核对不包括哪项？（  ）

A. 工单与实物批号一致性

B. 调用的机台程序名一致性

C. 治具与 Capillary 型号一致性

D. 显微镜的品牌一致性

7. 以下哪项属于技术员对设备异常处理的正确原则？（  ）

A. 发现连续报警，直接清除报警继续运行

B. 发现连续不良，先停机隔离，确认原因，超出权限立即上报

C. 只要产品拉力测试通过，外观偏位不需要管

D. 随意更改设备核心工艺参数以提高产能

8. 在设备生产时，如果发现线弧（Loop）高度忽高忽低不稳定，优先排查的硬件是？（  ）

A. 加热块温度设置

B. Wire Clamp（线夹）的开合状态与线材张力（Tension）

C. 工作台的 XY 移动速度

D. 设备显示器的分辨率

9. 关于 Capillary（劈刀）的管理，下列说法正确的是？（  ）

A. 只要不断线，劈刀可以一直使用不予更换

B. 换线材时（如 20AG 换 18AU），必须核对劈刀规格是否匹配并按规范更换

C. 劈刀堵塞时，可以用硬金属针直接用力通开

D. 劈刀的安装高度对打线质量影响不大

10. 首件检验（Buy-off）时，除了外观在显微镜下合格，还需要做破坏性测试，主要是指？（  ）

A. X-Ray 透视测试

B. 芯片推力测试

C. Wire Pull（拉力测试）和 Ball Shear（金球推力测试）

D. 烘烤测试

二、多项选择题（每题3分，共15分，错选/漏选不得分）

1. 影响第二焊点（Stitch）结合力的主要参数/因素有哪些？(     )

A. Ultrasonic (USG / 超声波功率)

B. Bond Force (焊接压力)

C. Bond Time (焊接时间)

D. 加热台/基板的温度

E. Capillary 的磨损状态

2. 以下哪些情况属于必须“立即停机并挂牌隔离产品”的重大异常？(     )

A. 发现机台程序调用错误

B. 连续出现 NSOP/NSOL 不良

C. 质检发现拉力/剪切测试数据低于管控下限

D. 机台报出缺料（Magazine Empty）

E. 混入其他规格的线材（如 18AU 混入当 20AG 用）

3. 产品在装夹加热过程中容易发生偏移或胀缩，因此在开始邦定前，系统必须进行精确的 PR（Pattern Recognition），PR 不良的原因通常有？(     )

A. 光源亮度设置不当

B. 产品本体有严重氧化或色差

C. 教导的模板特征不明显

D. BGA 定位孔内有异物导致偏斜

E. 车间温度偏低2度

4. 技术员日常接班/开机前，应对设备进行标准点检，以下属于必检项的是？(     )

A. 压缩空气/真空表读数是否在标准范围内

B. EFO 打火针距线尾的相对位置是否正常

C. 治具/加热块表面是否有残胶或异物

D. 劈刀使用寿命是否超限

E. 报警日志是否有未处理的硬件故障

5. 20AG 与 18AU 线材的特性不同，如果在工艺中混用或错用，可能引发的后果是？(     )

A. FAB（金球）无法正常成型或大小异常

B. 扯断力不足

C. 第二点鱼尾无法切断或尾丝过长

D. 劈刀堵塞

E. 基板颜色变黑

三、判断题（每题2分，共10分，对的打√，错的打×）

1. KS 机台在更换不同版本的 BGA 程序后，只要机台能自动运行打线，首件不用做拉推力测试也可以直接放行量产。（  ）

2. 为了消除 NSOP 不良，技术员可以自行无上限地增加 Bond Force 和 超声波功率。（  ）

3. 发生夹线异常（Wire clamp error）时，除检查夹线器闭合状态外，还应检查线轴出线是否顺畅。（  ）

4. 更换 Capillary 时，新劈刀插入 Horn 槽内的深度（或露出的长度）必须使用专用治具进行标准定位，不能凭感觉锁紧。（  ）

5. BGA 产品第一焊点处于芯片表面，第二焊点处于基板表面。如果发现芯片 Pad 沾污导致第一焊点不上，可以提高加热台温度继续生产。（  ）

四、填空题（每题2分，共10分）

1. Wire Bond 的第一焊点称为（     ），第二焊点称为（    ）。

2. 设备打火形成金球的系统简称为（     ）。

3. 当产线发生连续偏位异常时，技术员首先应采取的处置动作是（                            ）并把相关产品进行隔离。

4. KS 机台上，为了保证弧高（Loop）的一致性，除参数外还需要保持线材的恒定（               ）。

5. 按规定，切换 20AG 与 18AU 材料除了要在系统中修改对应线径参数，还必须重点确认当前使用的（             ）型号是否匹配。

五、简答与异常分析题（共3道，共15分）

简答题（5分）
请写出机台由 20AG 的 BGA 产品切换为 18AU 的 BGA 产品时，完整的“防呆与首件确认”步骤。

答：

异常分析题（5分）
生产中操作员反馈某台 KS RAPID 连续发生 "NSOP"（第二点不粘）。作为技术员，你到达机台后会按照什么思路去排查和处理？请列出至少4个排查方向。

答：

异常分析题（5分）
品质巡检发现某台机器打出的线弧（Loop）存在“塌线 / 扫线（Wire Sweep/Sag）”隐患，可能导致相邻金线短路。请分析造成弧线异常或过低的可能原因设想（至少列出3点）。

答：

现场实操部分（满分30分）

（具体考核内容由考官现场进行，此处略）